        Turnigy nanonetch 5S 8AH test au 01/11/2014

lipo 1 : 20,5v largeur 64mm ( batterie gonflée)
cell1 : rouge /bleu :4,27v
cell2 : bleu / blanc : 4,28v
cell3 : blanc/jaune : 4,28v
cell4 : jaune/vert : 4,29v
cell5 : vert/noir 4,30v

lipo 2 : 20,9v largeur 57,70mm
cell1 : rouge/bleu:4,1v
cell2 : bleu/blanc : 4,2v
cell3 : blanc jaune : 4,2v
cell4 : jaune/vert : 4,2v
cell5 : vert/noir:4,1v

lipo3 : 21,2v largeur 58mm
cell1:rouge/violet : 4,26v
cell2 : violet/blanc:4,26v
cell3 : blanc jaune : 4,26v
cell 4 : jaune/vert : 4,26v
cell5 : vert/noir : 4,26v

lipo 4 : 21,2v largeur 57,76mm
cell1 : rouge/bleu:4,21v
cell2 : bleu /blanc : 4,26v
cell3 : blanc/jaune : 4,26v
cell4 : jaune/vert : 4,28v
cell5 : vert/noir : 4,26v

décharge lipo 1 :
moteur 24v 300w
début 14h17min
1,10A
stop 16h47min
0,95A donc moyenne 1,025A
tension batterie : 19,50v a 17h54min
3,9v cell grosso modo 70% de charge d'après le tableau
ampères consommés : 16h47min – 14h17min = 2h30=2,5h
donc 1,025A*2,5h=2,5625AH
donc 2,5625 /30*100= 8,5ah donc encore bonne capacité