## Slide 1: Comportement mécanique d’un alliage de titane et d’un alliage d’aluminium issus de la fabrication additive par SLM
Auteurs:
Vincent DOVERGNE, Faissal OUATTARA, Mathias NOLF, Duc Hung NGUYEN
Contexte et objectifs
 Contexte
  Participation au projet ALMIA : “Additive Layer Manufacturing for Industrial Application“. Ce projet a pour but de mettre au point la procédure de fabrication par SLM pour l’exploiter en produisant des pièces particulières dédiées à l’aéronautique et l’aérospatial.
  Le procédé de fabrication par SLM (“Selective Laser Melting”) consiste à créer une pièce couche par couche par fusion de poudres métalliques avec un laser. Les réglages de la machine et le type d’alliage utilisé sont imposés par les partenaires du projet.
  Aspect projet industriel : Un rapport d’essais avec les résultats et un début d’interprétation est rendu au consortium.
  Aspect recherche scientifique : Meilleure compréhension des alliages SLM et comparaison avec les matériaux issus des procédés classiques.
 Objectifs
  Etudier un alliage en titane (TA6V) et aluminium (AS7G06), faire un lien entre les propriétés mécaniques et la microstructure et comparer les données avec les matériaux classiques.
  Etudier l’anisotropie des éprouvettes pour comparer leurs caractéristiques en fonction de l’angle de fabrication,
  Juger de la nécessité de post-traitements de surface et thermiques pour ce type de fabrication.
Résultats expérimentaux
Expériences
Expérimentations sur la plasticité en fatigue oligocyclique
Durée de vie de l’échantillon en fonction de la contrainte
maximale
 Analyse des résultats
- Essais de fatigue à faible nombre de cycles (<50 000) pour déterminer la contrainte maximale supportée par l’échantillon.
- Identification des paramètres des modèles utilisés pour ce type d’alliage et ce type de fabrication.
- Ces alliages ont tendance à se durcir au fil des cycles.
- Pas de différence observée selon l’orientation de la pièce.
  Des défauts (rugosité en surface et porosité) sont présents avec cette méthode de fabrication. La pièce nécessite des traitements de surface et thermiques. Inconvénient pour une méthode censée réduire le nombre d’étapes de fabrication.
  Réaliser une deuxième série de tests avec des éprouvette ayant subi un traitement HIP (« Hot Isostatic Pressing ») pour réduire la taille des porosités et comparer à nouveau les résultats.
Avril 2016
Présentation parcuors recherche
Modèle de Basquin
Loi de Paris
Evolution de la vitesse de propagation de fissure en fonction de la variation du facteur d’intensité de contrainte
Evolution de la taille de la fissure en fonction du nombre de cycles
Partenaires ALMIA
Thèse effectuée par M. Rémi LACOSTE
Etude de la propagation de fissure sur un même alliage mais avec des angles de fabrication différents
- Vitesse stable jusqu’à une ténacité critique du matériau Kc.
- Un angle de fabrication est plus sensible à la propagation de fissure (courbe bleue).
- Orientation de l’étude sur les défauts de porosité des échantillons car influence sur la propagation de fissure.
- Etude microscopique : état du faciès de rupture pour identifier les défauts.
- Mise en évidence de stries de fatigue apparaissant à chaque nouveau cycle.
Faciès de la surface de rupture de l’éprouvette
Courbes d’essai de traction sur les éprouvettes de titane
Essais de traction sur alliage TA6V et alliage AS7G06
- Sert à déterminer la limite élastique de l’alliage pour calibrer la contrainte nécessaire aux essais de fatigue
Même module d’Young pour les trois orientations car même alliage
Echantillons moins ductiles par fabrication SLM pour le titane
300mm
Conclusion et perspectives
Modèle de Manson-Coffin